**20W-50 SL CF**

Kaliteli baz yağlar ile yüksek performans katıkların harmanlanması ile üretilen benzinli motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafiğinde yoğun olarak kullanılan benzinli ve LPG’li araçlar ile binek ticari dizel motorlarda etkin performans gösteren dört mevsim kullanılabilen motor yağıdır.

**Özellikleri**

Etkili deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri tortu oluşumunu önler ve motoru temiz tutar.

Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

İçerdiği akıllı moleküller ile motorların yüzeyine yapışarak aşınmaya karşı ekstra koruma tabakası oluşturur.

Viskozitesi ile soğuk havalarda çalışmayı kolaylaştırır.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

|  |
| --- |
| API SL/CF, VW 501.01 / 505.00, ACEA A3/B4, MB Approval 229.1 |

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 16,3-21,9 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 110 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -21 |
|  |  |  |