**KIZAK YAĞLARI**

KIZAK YAĞI, kaliteli ve yapışkanlık verici katkı maddeleri ile iyi rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilmiş olan yüksek kaliteli kızak yağlarıdır. Her tip takım tezgâhının yatay ve dikey kızaklarının yağlanmasında kullanılır.

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 28,8-35,2 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 95 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 205 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -12 |
|  |  |  |