**5W-30 SN/CF**

Üstün koruma ve mükemmel akıcılık hedeflenerek geliştirilmiş sentetik yağlar ve ileri teknoloji performans katkıları ile formüle edilmiş motor yağıdır. Binek ve ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Otomobil, kamyonet, minibüs gibi küçük ticari araçlarda da güvenle kullanılır.

**Özellikleri;**

Düşük Kül İçeriği,

Düşük Kükürt ve Fosfor içeriği,

Aktif temizleme katıkları,

Üstün ısıl ve oksidatif kararlılık,

Düşük yağ tüketimi,

İyileştirilmiş sürtünmeyi azaltma özellikleri,

Mükemmel düşük sıcaklık kapasitesi,

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SN, API SM, API SL, API CF,

ACEA C2-10, ACEA C2 / C3,

MB-Approval 229.51,

VW 504.00, VW 507.00,

GM DEXOS 2

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler** |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 9,3-12,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 155 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -36 |