**15W-40 CF-4/SJ**

15W-40, Çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilen yüksek performanslı, düşük viskoziteli, yüksek kararlılıkta bir dizel motor yağıdır. Modern motorların gerek- sinimlerini yıl boyunca karşılar. Ağır yükleri taşımak için yüksek motor gücüne sahip filoların kullanımına uygun genel motor yağıdır. Aşınmaya, yıpranmaya, tortu oluşumuna karşı en iyi performansı gösterir. Bu sayede zor çevre şartlarında bile daha uzun servis aralıklarında kullanılabilir. Turbo şarjlı her çeşit motor için kullanılması uygundur.

**Özellikleri**

Etkili deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri tortu oluşumunu önler ve motoru temiz tutar.

Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.

İçerdiği akıllı moleküller ile motorların yüzeyine yapışarak aşınmaya karşı ekstra koruma tabakası oluşturur.

Viskozitesi ile soğuk havalarda çalışmayı kolaylaştırır.

**Sertifikalar ve Standartlar**

|  |  |
| --- | --- |
| API CF-4/SJ,  ACEA A3/B4,  MB 228.3,  MB 229.1,  MAN M3275,  Mack EO – M PLUS,  ALLISON C4, Volvo VDS-3 |  |

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 120 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 200 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -24 |
|  |  |  |